## Slide 1
Александр Иосифович Непомнящих
Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН
E-mail: ainep@igc.irk.ru
Кремний для солнечной энергетики

## Slide 2: Содержание
Историческая справка
Развитие солнечной энергетики
Кварцевые материалы
Карбо-термическое восстановление кремния
Рафинирование расплава кремния
Выращивание слитков мультикремния
Структура межзеренных границ
Лабораторная пилотная линия
Пилотный проект

## Slide 3
Лаборатория синтеза минералов

## Slide 4
Отдел твердотельных материалов

## Slide 5
Отдел твердотельных материалов

## Slide 6
Отдел твердотельных материалов

## Slide 7
Отдел твердотельных материалов

## Slide 8
Отдел твердотельных материалов
a
b
c

## Slide 9: Термолюминесцентные монокристаллические детекторы ДТГ-4
Чернобыль – 26 апреля 1986 года.
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 10: Термолюминесцентные монокристаллические детекторы ДТГ-4
Однородность !
LiF:Mg,Ti
(LiF:0.05%MgF2,0.0005%TiO2)
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 11: Общий вид комплекса АКИДК-201

## Slide 12: Термолюминесцентные монокристаллические детекторы
"Разработка научных и практических основ создания и организация серийного производства комплекса средств термолюминесцентной индивидуальной дозиметрии внешнего облучения персонала и населения"
Премия правительства РФ по науке и технике за 2004 год
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 13
В.Д. Пампура, А.И. Непомнящих, С.Н. Мироненко, Г.П. Афонин. Применение метода термолюминесцентной дозиметрии в радиогеохимических исследованиях. Геохимия, 12, 1988, с.1789-1797
А.И. Непомнящих, Б.П. Черняго, А.Ф. Кузнецов, В.И. Медведев. Локальные выпадения на юге Иркутской области от наземных ядерных испытаний. ДАН, т. 369, N 21, 1999, с. 258-260.
Чеpняго Б.П., Непомнящиx А.И. О pадиоактивном загpязнении теppитоpии Пpибайкалья от наземныx ядеpныx иcпытаний. Геология и геофизика, 2008, 49, 2, стр. 171-178
B.P. Chernyago, A.I. Nepomnyashchikh, V.I. Medvedev. Current radiation environment in the Central Ecological Zone of the Baikal Natural Territory. Russian Geology and Geophysics. 2012,9,926-935.
Оптические широкозонные диэлектрики
Минералы со структурой берилла
Радиоэкология Байкальского региона
Notes: Сжать короче наглее

## Slide 14
Мировое потребление энергии порядка 20,500 TWh/год
Оценка доли выработки энергии от PV: 70 TWh/год
Доля выработки энергии от PV в мире: 0.5%, в Европе 2 %.
Доля выработки энергии от PV достигнет 10% к 2020 году.
Кремний для солнечной энергетики (1996 г)

## Slide 15
За последние 10 лет рост мирового производства солнечных элементов составил более 25 % ежегодно, причем в 2011 году объем продаж увеличился на 70%.
Годовой объем производства солнечных модулей

## Slide 18
Объем инсталлированных солнечных модулей в мире достиг 69,7 ГВт.
Изменение объемов инсталлированных солнечных модулей

## Slide 19
Production Capacity Outlook – Crystalline technologies vs. Thin Film

## Slide 20
Основные проблемы при этом
Радикальное снижение стоимости кремния
Объемы производства кремния для солнечной энергетики
Как их решать?
Поскольку основным материалом для производства солнечных элементов служат пластины мульти- и монокремния, то для обеспечения растущего спроса потребуется в течение пяти лет удвоить производство кремния для солнечной энергетики.

## Slide 21: Действующая схема получения кремния для солнечных элементов (сименс процесс)
Поликремний
Карботермия SiO2 + 2C = Si + 2CO
Получение трихлорсилана Si + 3HCl ↔ SiHCl3 + H2
Ректификация трихлорсилана
Восстановление трихлорсилана водородом и высаживание поликремния на горячем стержне либо в кипящем слое.
При этом затраты электроэнергии для производства поликремния составляют порядка 170 кВт*час/кг, а с учетом выращивания блока мультикремния – 200 кВт*час на 1кг мульткремния.
Затраты на создание производства объемом 1000 т/год составляют порядка 200 $млн.

## Slide 22: Технология прямого получения кремния для солнечных элементов
Карботермия - SiO2 + 2C = Si + 2CO
Принципиально новая технология рафинирования расплава кремния
Направленная кристаллизация
В проекте предлагается безхлорная технология прямого получения мультикремния из высокочистого рафинированного металлургического кремния
*А.И. Непомнящих, Б.А. Красин, В.С. Романови др. Патент РФ N 2131843, 1999
*А.И. Непомнящих, Б.А. Красин и др.. Известия Томского политехнического университета, том 303, вып.2, 2000, с. 176-190
*А.И. Непомнящих, В.П. Еремин, Б.А. Красин. Изв. ВУЗов Материалы электронной техники, 4, 02, 2002, с. 16-24.
Затраты электроэнергии на производство 1 кг мультикремния составляют 40 кВт*час/кг

## Slide 23: При этом необходимо достичь таких же электрофизических параметров, как и для кремния, полученного по сименс технологии.
Электрофизические характеристики кремния
Свойство | Значение
Тип проводимости | P-тип
Сопротивление, Ω*см | 0,4-3
Время жизни, μс | ≥ 2
Длина диффузионного пробега, μm | ≥ 100
Размеры моноблоков, mm | ≥ 2

## Slide 24: Требования к SoG кремнию
Содержание примесей в SoG кремнии (не более, ppm)
0.1
Calcium
0.001
Titanium
0.1
Barium
0.1
Aluminium
0.1
Zinc
0.5
Potassium
0.01
Cobalt
0.2
Magnesium
0.03
Iron
0.2
Sodium
0.01
Manganese
0.2
Phosphorous
0.01
Chromium
0.3
Boron
0.05
Nickel
10
Oxygen
0.1
Copper
3
Carbon
Как их обеспечить?

## Slide 25: Что необходимо для реализации технологии?
Высокочистые исходные материалы для карботермического восстановления кремния: кварц и углеродистый восстановитель
Тигли из кварцевой керамики для выращивания блока мультикремния
Прежде всего необходим сверхчистый природный кварцевый материал для обеих частей технологии

## Slide 26: Суперкварциты Восточного Саяна
Необходимыми качествами обладают особо чистые кварциты месторождения «Бурал-Сардаг», (сумма примесей не более 100 ppm), открытое Институтом геохимии в Восточном Саяне
*Е.И. Воробьев, А.М. Спиридонов, А.И. Непомнящих, М.И. Кузьмин. ДАН, 2003, т. 390, 2, 219-223.
*А.М.Федоров, В.А.Макрыгина, А.Е.Будяк, А.И.Непомнящих. ДАН, 2012, т. 442, 2, с. 1-6

## Slide 27: Месторождение Бурал-Сардаг
Запасы кварцитов в продуктивных телах по категориям С1+С2 в объеме 972967.67 тонн, в том числе суперкварцитов – 66617.74 тонны, микрокварцитов – 807563.17 тонны
Суммарное содержание примесей как в суперкварцитах, так и в мелкозернистых кварцитах месторождения Бурал-Сардаг не превышает 100 ррм
Прогнозные запасы светло серых кварцитов на площади месторождения Бурал-Сардаг (среднее содержание примесей 250 ррм) по оценкам А.М.Федорова* составляют 83 млн.тонн
*А.М.Федоров. Геохимия и условия образования особо чистых кварцитов на примере проявлений Восточного Саяна. Автореферат канд.дисс.Иркутск, 2012

## Slide 28: Суперкварциты Бурал-Сардага
Al | Ca | Mg | Fe | Ti | Mn | Na | K | Li | Cu | ∑10 | B | P
41 | 4 | 6 | 4 | 0,1 | 0.2 | 10 | 17 | 0.3 | 0.05 | 82 | 0.1 | 0.2
Содержание примесей в суперкварцитах, ppmw
Al | Ca | Mg | Fe | Ti | Mn | Na | K | Li | Cu | ∑10 | B | P
3.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.01 | 8.6 | 0.01 | 0.02
Содержание примесей в кварцевой крупке из суперкварцитов,ppmw
Высокочистая кварцевая крупка является исходным материалом для производства тиглей и кремния.
Тигель из кварцевой керамики
UMG-Si

## Slide 29
Эксперимент
Февраль 1999: получение высокочистого кремния на одной из 25 МVА печей ЗАО «Кремний»
Состав шихты:
Черемшанский кварцит
Древесный уголь завода г. Амзя
Ангарский нефтекокс
Щепа березы

## Slide 30: Требования к высокочистому рафинированному кремнию, ррм
99.9
Base element, %
1000
Total impurities, not more than in ppm
2
Vanadium
3
Zirconium
10
Calcium
3
Titanium
10
Barium
30
Aluminium
50
Zinc
10
Potassium
50
Cobalt
10
Magnesium
300
Iron
10
Sodium
50
Manganese
0.3
Phosphorous
50
Chromium
0.3
Boron
50
Nickel
50
Oxygen
50
Copper
3
Carbon
Содержание примесей в UMG кремнии (не более, ppmw)

## Slide 31
Содержание химических примесей в сырье, ppmw
Сырье | Al | Fe | Mg | Ca | Ti | Mn | Ni | V | Cu | Zr | B | Р
755 | 165 | 800 | 7.5 | 20 | 65 | 80 | 30 | 55 | 10 | 40 | 13 | 50
873 | 175 | 850 | 11 | 27 | 70 | 35 | 37 | 50 | 8 | 30 | 12 | 29
*A.I.Nepomnyashikh, V.A. Fedosenko, V.P. Eremin and B.A. Krasin. Low cost multicrystal-line silicon for solar cells. Silicon for chemical industry VI, Loen-Norway, 2002, p. 191-196
*A.I. Nepomnyaschikh, A.V.Zolotaiko, B.A. Krasin and I.A.Eliseev. Direct production of multicrystalline solar silicon from high purity metallurgical silicon. Silicon for chemical industry VII, Trondheim, 2004, p. 299-306.

## Slide 32: Удаление бора
Зависимость содержания бора в расплаве кремния от температуры
Для расчетов использовалась система Si–B–H2O–Ar (or air), с 1 mol Si, содержащщая 3 - 60 ppm B с добавлением 0.5 mol увлажненного газа. Температурный интервал был 1000 - 3000 0C
Рафинирование расплава кремния
*И.А. Елисеев. Компьютерное моделирование процессов рафинирования кремния для солнечной энергетики. 2-я школа-семинар молодых ученых России «Проблемы устойчивого развития региона» г. Улан-Удэ 2001г.
Notes: 32
We can se the very effective refining processes in rang temperature from 2200 0C up to 3000 0C. The realization of this refining technology is possible by using inductive plasma. But the most interesting temperature range is from the melting point up to 1800 0C because it’s suitable range for traditional refining metallurgical silicon technology.

## Slide 33: Удаление бора
Зависимость концентрации соединений бора и кремния от температуры.
*A.I. Nepomnyaschikh, A.V.Zolotaiko, I.A.Eliseev et all. Silicon for chemical industry VII, Trondheim, 2004, p. 299-306.
*Елисеев И.А., Непомнящих А.И., Бычинский В.А Изв. ВУЗов. Материалы электронной техники, 2007,1, с.53-60
Notes: 33
We can se the very effective refining processes in rang temperature from 2200 0C up to 3000 0C. The realization of this refining technology is possible by using inductive plasma. But the most interesting temperature range is from the melting point up to 1800 0C because it’s suitable range for traditional refining metallurgical silicon technology.

## Slide 34: Эксперимент
В 2003 мы провели эксперимент на 16.5 МВА электротермической печи ЗАО “Кремний” (г.Шелехов).
Масса расплава кремния в ковше была 3000 kg, количество водяного пара 9 kg и количество воздуха 206 m3. Для эксперимента был специально разработан и изготовлен генератор влажности.
H2O
Gas
Water vapour generator
Slag
Bubbling by humidified gas
*A.I. Nepomnyaschikh, A.V.Zolotaiko, I.A.Eliseev et all. Silicon for chemical industry VII, Trondheim, 2004, p. 79-89.
Notes: 34

## Slide 35: Эксперимент
T, 0C | arb. MSi (mol) | arb. Mwater (mol) | arb. Mair (mol) | Content of B, ppmw |  | Content of Fe, ppmw | 
 |  |  |  | C0 | Cr | C0 | Cr
1620 | 1 | 0.005 | 0.08 | 53 | 35 | 0.34 | 0.31
C0 – концентрация примесей в нерафинированном кремнии
Cr – концентрация примесей в рафинированном кремнии
*A.I. Nepomnyaschikh, A.V.Zolotaiko, I.A.Eliseev et all. Silicon for chemical industry VII, Trondheim, 2004, p. 79-89.
Notes: 35

## Slide 36: Получение высокочистого рафинированного кремния
Таблица. Содержание примесей в компонентах шихты
Материал | Установленная массовая доля примесей, ppmw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Элементы | Al | Fe | B | P | Ti | Ni | Cr | V | Zr | Co | Ca | Na
Кварц "Сарыкуль" | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 9 | 5
Древесный уголь, зольность 1 % | 5 | 40 | 2 | 7 | 2 | 0,5 | 0.4 | 1 | 1 | 0,2 | 4 | 0,1
Электрод, зольность 0,5 % | 20 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0,2 | 6 | 0,4 | 3 | 0,2
Проведены подготовительные работы по отработке процесса рафинирования расплава кремния увлажненной газовой смесью на руднотермической печи 9.6 КВА МК «KazSilicon» в г.Уштобе Республики Казахстан, декабрь 2007.
Notes: 36

## Slide 37
Изменение температуры в ковше(0С) и объема подаваемого газа по времени
Получение высокочистого рафинированного кремния

## Slide 38: Выращивание слитков мультикремния
Block 125*125*250 mm

## Slide 39
Равновесные коэффициенты распределения примесей в кремнии |  |  |  |  |  |  | 
Li | 1*10-2 | P | 0.35 | Ni | 1*10-4 | Zr | 2*10-8
B | 0.8 | S | 1*10-5 | Cu | 1*10-4 | Nb | 5*10-7
C | 7*10-2 | Ti | 5*10-6 | Zn | 1*10-5 | Ta | 2*10-8
N | 7*10-6 | V | 5*10-6 | Ga | 8*10-3 | Ag | 1*10-4
O | 1.25 | Cr | 5*10-6 | Ge | 0.3 | Cd | 1*10-6
Na | 2*10-3 | Mn | 1*10-5 | As | 0.3 | Sb | 2*10-2
Mg | 2*10-3 | Fe | 1*10-5 | Mo | 5*10-8 | Sn | 2*10-2
Al | 2*10-3 | Co | 1*10-5 | W | 5*10-8 | Bi | 7*10-4
Эффективные коэффициенты распределения примесей |  |  |  |  |  | 
Al | Fe | Mg | Ti | Mn | Ni | B
1,6*10-2 | 2*10-3 | 8*10-3 | 6*10-4 | 6,5*10-2 | 2*10-2 | 1,0

## Slide 40
Содержание примесей в сырье, ppmw
Сырье | Al | Fe | Mg | Ca | Ti | Mn | Ni | V | Cu | Zr | B | Р
755 | 165 | 800 | 7.5 | 20 | 65 | 80 | 30 | 55 | 10 | 40 | 13 | 50
873 | 175 | 850 | 11 | 27 | 70 | 35 | 37 | 50 | 8 | 30 | 12 | 29
Содержание примесей в образцах мультикремния, ppmw
Образец | Al | Fe | Mg | Ca | Ti | Mn | Ni | V | Cu | Zr | B | P
Крс-47 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 9 | 10
Крс-60 | 0.1 | 5 | 0.4 |  | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 7 | 10
КРС-26 | 1 | 2 | 0.2 | 4 | 0.1 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 9 | 10
*A.I.Nepomnyashikh, V.A. Fedosenko, V.P. Eremin and B.A. Krasin. Low cost multicrystal-line silicon for solar cells. Silicon for chemical industry VI, Loen-Norway, 2002, p. 191-196
*A.I. Nepomnyaschikh, A.V.Zolotaiko, B.A. Krasin and I.A.Eliseev. Direct production of multicrystalline solar silicon from high purity metallurgical silicon. Silicon for chemical industry VII, Trondheim, 2004, p. 299-306.

## Slide 41
Степень очистки при направленной кристаллизации
Примесь | Содержание примеси, ppmw |  | Кратность очистки
 | Исходное сырье | Мультикремний | 
Fe | 1000 | 1 | 1000.0
Al | 200 | 1 | 200.0
Ca | 30 | 4 | 7.5
Ti | 70 | 0.1 | 700.0
V | 50 | 0.01 | 5000.0
Zr | 30 | 0.01 | 3000.0
Ni | 40 | 0.1 | 400.0
Mn | 40 | 0.01 | 4000.0
B | 12 | 9 | 1.3
P | 30 | 10 | 3.0

## Slide 42
Распределение примесей в блоках мультикремния, ppmw
Структура межзеренных границ мультикремния, выращенных при разных скоростях: A - 5 мм/час, B – 10 мм/час, C – 15 мм/час
Ingots | Impurity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
"A" | Fe | 4,1 | 4,7 | 3,7 | 2,4 | 3,8 | 1,8 | 2,5 | 4,5 | 4,6 | 1524
 | Ni | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 75
"B" | Fe | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 3,3 | 1414 | 2353 | 99 | 5,4 | 5 | 34709
 | Ni | 0,8 | 0,9 | 0,15 | 0,24 | 40 | 74 | 3,3 | 1,1 | 0,45 | 1472
"C" | Fe | 5 | 5 | 290 | 177 | 20 | 15 | 189 | 6103 | 23 | 23
 | Ni | 0,2 | 0,2 | 7,3 | 5,9 | 0,8 | 0,3 | 7,1 | 324 | 0,3 | 0,2
Распределение примесей вдоль блока и структура мультикремния очень сильно зависят от условий роста.
*А.И.Непомнящих и др. Письма в ЖТФ, 2011, том 37, вып.37, вып.15, стр. 103-110

## Slide 43
Структура межзеренных границ мультикремния, выращенных при разных скоростях вращения (A - 1 min-1, B – 0.5 min-1)
*K.A. Kokh, V.N. Popov, A.E. Kokh, B.A. Krasin, A.I. Nepomnyaschikh. Journal of crystal growth, 2007, 303, p.253-257
Влияние скорости вращения на колонную структуру блоков мультикремния

## Slide 44
Типы межзеренных границ
Границы изучали на электронно зондовом рентгеноспектральном микроанализаторе JXA8200 (JEOL Ltd, Япония) в режиме электронного микроскопа во вторичных и обратно рассеянных электронах.

## Slide 45
Межзеренные границы в мультикремнии не содержат примесей (х370 и х1000).

## Slide 46: Технология получения SoG мультикремния
Содержание примесей в исходных материалах, ppmw.
 | Кварцит, | Древесный уголь | Электрод
 | Бурал-Сардаг | Ash: 1.1% | 1%
Fe | 10 | 40 | 10
Al | 80 | 40 | 20
Ca | 10 | 400 | 200
P | 1 | 7 | 2
B | 0,1 | 5 | 2
Ti | 5 | 2 | 9
Ni | 1 | 0,6 | 2
Cr | 1 | 0,4 | 1
Notes: 46

## Slide 47: Технология получения SoG мультикремния
Ожидаемое содержание примесей в кремнии (Si ~6n), ppmw
 | Нерафинированный | Рафинированный | Мультикремний
Fe | 300 | 100 | 0.5
Al | 350 | 3 | 0.1
Ca | 460 | 2 | 0.7
Ti | 20 | 10 | 0.01
V | 10 | 10 | 0.01
Zr | 10 | 10 | 0.02
Ni | 10 | 10 | 0.1
Mn | 10 | 1 | 0.01
B | 3 | 0.3 | 0.3
P | 10 | 0.3 | 0.1
HP-1
Notes: 47

## Slide 48: Карбо-термическое восстановление кремния
Electro-arc furnace
Создана лабораторная электродуговая установка постоянного тока мощностью 100 КВт. Установка может работать при напряжении 65-70 В и токе 1500А. Графитовый тигель составляет в длину 400мм и диаметром 200мм, диаметр электрода 75мм. Тигель является вторым электродом. Выливка кремния производится через верхний желоб.
В качестве восстановителя может быть использован гранулированный углерод-углеродистый восстановитель, разработанный ИППУ СО РАН.

## Slide 49
Гранулированный восстановитель
Высокочистая кварцевая крупка
Брикет
Для карботермического восстановления кремния нами разработан способ изготовления брикета на основе обогащенной кварцевой крупки и гранулированного углерод-углеродистого восстановителя. В качестве связующего используется гель кремниевой кислоты.
Карбо-термическое восстановление кремния

## Slide 50: Технология получения SoG мультикремния
Содержание примесей в исходных материалах, ppmw.
 | Кварцевая крупка | Гранулированный восстановитель | Электрод
Fe | 5,5 | 6 | 3
Al | 4,5 | 4 | 2
Ca | 5,5 | 40 | 2
P | 0,3 | 7 | 0,2
B | 0,1 | 0,1 | 0,2
Ti | 1 | 2 | 1
Ni | 0,5 | 0,6 | 2
Cr | 0,5 | 0,4 | 1
Notes: 50

## Slide 51: Технология получения SoG мультикремния
Ожидаемое содержание примесей в кремнии (Si ~7n), ppmw
 | Нерафинированный кремний | Рафинированный кремний | Мультикремний
Fe | 17 | 10 | 0,05
Al | 16 | 1 | 0,02
Ca | 50 | 0.1 | 0,03
Ti | 4 | 1 | 0,001
Ni | 2 | 2 | 0,02
Cr | 2 | 2 | 0,06
B | 0.3 | 0.1 | 0,1
P | 8 | 0.2 | 0,07
HP-2
Notes: 51

## Slide 52
B
C
A
D
E
F
Экспериментальные образцы кремния и кварцевой крупки получены на лабораторной пилотной линии ИГХ СО РАН

## Slide 53: Электротермическая печь

## Slide 55: Высокотемпературная установка
Создана высокотемпературная установка с генератором газовой смеси для рафинирования расплава кремния при температурах до 1750 ОС.

## Slide 57: Экспериментальные образцы SoG мультикремния
Образец | p/n | ρ, Ом·см | τ. мкс | μ, см2/(В·с) | n, см-3
63н | p | 0,22 | 2,1 | 175 | 1,6·1017
64н | p | 0,66 | 4 | 254 | 3,7·1016
Электрофизические характеристики образцов
Образец | Fe | Al | Ca | Ti | V | Zr | Ni | Cr | Mn | B | P
КРС 63Н | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,2 | 0,07 | 0,02 | 0,7 | 0,05
КРС 64Н | 0,85 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,002 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,07
Содержание примесей в экспериментальных образцах мультикремния, ppmw.
Notes: 57

## Slide 58
58
Pilot line
High-purity quartz grit
400 Mt
Quartz crucibles 8 000 per years
UMG silicon
500 Mt
Multicrystaline Silicon 400 Mt
Products
Wafers
5 790 000
Notes: 58

## Slide 59
Work to be done | Duration of works Days | Expenditures Thousand rubles
Preparation of pilot project | 122 | 2 400
Experimental & Industrial Production (EIP) Quartz concentrates | 254 | 135 220
EIP Quartz crucibles | 342 | 131 500
EIP Multi-silicon | 512 | 375 700
Pilot line

## Slide 60
Спасибо за внимание!