ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПРЕССОВАНИИ СПОСОБОМ КОНФОРМ

А.Ш. Любанова, А.Ю. Зиборов

Для получения изделий высокого качества с минимальными энергозатратами на деформацию заготовки оптимизация конструкции и формы инструмента при проектировании технологических режимов обработки металлов давлением достигается путем изучения характера течения металла в деформационной зоне.

Кинематические особенности непрерывного прессования заготовки из контейнера, одна часть которого подвижна относительно другой, существенно повышают неравномерность течения металла в очаге деформации зоны полного контакта перед матрицей. Градиент скоростей течения металла по границам деформационной зоны приводит к неравномерности свойств и неудовлетворительному качеству поверхности пресс-изделия.

Экспериментальные данные показывают, что основным фактором, влияющим на величину неравномерности деформации при течении металла в матрицу, является ее расположение  в кольцевой вставке, определяемое углом между продольными осями матрицы и контейнера.

Рассмотрены и проанализированы особенности пластической деформации заготовки в контейнере как составной части процесса непрерывного прессования способом Conform. С использованием математической модели движения вязкопластической жидкости Бингама построено распределение скоростей металла в зоне пластической деформации. Это позволило оценить величину оптимального угла между продольными осями матрицы и контейнера как одного из основных факторов влияния на неравномерность деформации при течении металла в матрицу. Метод релаксации, используемый при расчетах, позволяет уменьшить время расчетов. Проведена сравнительная оценка результатов расчетов с экспериментальными данными.

Была поставлена термопластическая задача для данного процесса и численно построено распределение температуры в зоне вязкопластической деформации.