УДК 539.421.3

Прогнозирование развития дефектов потери металла на магистральных трубопроводах на основании математической модели, реализуемой в программе ANSYS

А.А.Нахлесткин1, И.П Аистов2 , К.А.Вансович3

1Омский государственный технический университет, Омск, Россия

2Омский государственный технический университет, Омск, Россия

3Омский государственный технический университет, Омск, Россия

Аннотация – Предложен метод определения скорости роста поверхнотсных дефектов, коррозионного происхождения в стенке магистральных трубопроводов под действием переменного циклического нагружения. Данный метод реализуется с помощью програмного продукта ANSYS Workbench  в рамках упругой механики разрушения.Получена зависимость, позволяющая производить оценку развития усталостных трещин. Показано, что полученная зависимость может использвоться для определения развития трещин и оценки безопасной эксплуатации трубопровода при переменных циклических нагрузках.

Ключевые слова – коррозионный дефект, метод конечных элементов, усталостная трещина.

I. Введение

Для обеспечения безостановочной работы магистральных трубопроводов необходимо эффективно оценивать остаточный ресурс трубопроводов. В реальных условиях эксплуатации на магистральных трубопроводах наблюдаются дефекты, как эксплуатационного, так и усталостного характера. Крупные аварии на действующих трубопроводах происходят в связи с развитием пластических деформаций на участках концентрации напряжений в условиях циклического воздействия напряжений. Под действием различных нагрузок трещины увеличиваются, что приводит к снижению несущей способности трубопровода и авариям. Аварии с разрывом стенки трубы ведут к загрязнению окружающей среды, потерям нефти и экономическому ущербу [2].

При проведении внутритрубной диагностики специальными приборами (ВИП) выявляются различного рода дефекты. Дефекты коррозионного происхождения представляют значительную опасность для целостности трубопроводов и занимают около 30 % от общего количества дефектов (рис.1).

Рис.1 Усталостные дефекты на магистральных трубопроводах

II. Постановка задачи

Наличие концентраторов напряжения, которые в процессе эксплуатации станут усталостным дефектом, создают следующую проблему: выдержит ли труба действующие на нее переменные нагрузки. Усталостный дефект коррозионного происхождения моделируется как трещиноподобный дефект. С помощью механики упругого разрушения будет рассчитываться сила, способствующая продвижению трещину [3].

III. Теория

Коррозионные язвы, трещины, также как посторонние вкрапления, выбоины, риски и царапины, образовавшиеся при строительстве трубопроводов в будущем являются основными причинами разрушения трубопроводов. Примеры коррозионных дефектов на металлических трубах представлены на рис.2.

Рис.2.Коррозионные дефекты на магистральных трубопроводах

Коррозионные дефекты бывают внешними и внутренними. Наибольшую опасность в процессе эксплуатации МТ представляют внешние дефекты. Главной причиной отказов систем магистральных трубопроводов является коррозионное растрескивание под напряжением (КРН), называемое в отечественной терминологии стресс-коррозией, развивающиеся на внешней, катодно-защищенной поверхности трубопроводов. [4].

IV. Результаты экспериментов

В данной работе оценка несущей способности трубопровода проводится созданием математической модели коррозионного дефекта с помощью программы ANSYSWorkbench. Для этого моделируются различные нагрузки, которые испытывает трубопровод в процессе эксплуатации с учётом двухосного напряженного состояния.

Модель дефекта была создана на основе реального эксплуатационного заключения: коррозионный дефект - это, прежде всего,  потеря металла трубы. Для создания модели дефекта, представленного на рисунке 3, использовался графический редактор ANSYS-DesignModeler. Участок трубы с поверхностным дефектом, имеющим небольшую кривизну представлен на рис.3

Рис.3 Модель коррозионного дефекта на участке трубы

Модель участка трубы с коррозионным дефектом разбивается на конечные элементы в виде тераэдеров командой Mesh. Для более точного решения поставленной задачи следует уменьшить размер сетки конечных элементов в вершине трещины до величины 0,01 мм (рис.4).

Рис.4 Конечноэлементная модель дефекта на участке трубы

Наиболее вероятным является зарождение поверхностной трещины в точке контура коррозионного дефекта с максимальными кольцевыми напряжениями. В связи с этим в дальнейшем рассматривается модель трещины нормального раскрытия,  распространяющаяся в плоскости перпендикулярной кольцевым напряжениям, т.е. в осевой плоскости трубы.

Опыт наблюдения за ростом поверхностных трещин показывает, что они стремятся принять полуэллиптическую форму, что значительно упрощает моделирование (рис.5)

После определения главных напряжений (рис.6) можно сделать заключение: наибольшие величины главных напряжений находятся в точках, которые расположены в области "отставания " от распространения фронта трещины, что в процессе роста приближает их к полуэллиптической форме

Рис.5 Выбор плоскости предпологаемого распротранения трещины

Рис.6 Форма распространения трещины

В стенке магистрального трубопровода возникает двухосное напряженное состояние. Кольцевые напряжения   зависят от величины рабочего давления в трубопроводе, а продольные напряжения  в зависимости от температурного перепада или направления изгиба могут быть как растягивающими, так и сжимающими,

Параметр, отражающий изменение скорости роста усталостных трещин при различных видах двухосного нагружения стенки трубопровода - коэффициент трехосности напряжённого состоянияTr[1]

,                                                 (1)

где σ0=σ1+σ2+σ33 – среднее напряжение.

С учетом коэффициента трехосности эквивавлентный коэффициент интенсивности напряжений можно представить в виде:

,                                                          (2)

где Tr – коэффициент трехосности напряжённого состояния;

x – показатель степени, который необходимо определить по результатам  двухосных испытаний.

Коэффициент трехосности для различных видов нагружения можно определить на основе результатов исследования напряженного состояния в вершине трещины, выполненных методом конечных элементов. На рис.7 представлены диаграммы изменения коэффициента трехосностиTr для различных видов двухосного нагружения в зависимости от расстоянияот вершины трещины , построенные для срединного сечения полуэллиптической трещины [1].

Рис.7 Диаграммы коэффициента трехосностиTr в вершине поверхностной трещины при различных видах нагружения

С учетом (2) выражение для скорости роста трещин при различных видах нагружения, можно записать аналогично формуле Пэриса:

.                                             (3)

В работе [1] для стали 20 была определена константа С=0,26⋅10−10, а уравнение скорости роста усталостных трещин, учитывающее характер напряженного состояния в ее вершине, будет иметь следующий вид:

dadN=0.26⋅10−10⋅Tr0,5⋅ΔKI4,0                                 (4)

Предложенная модель роста усталостных трещин позволяет оценить остаточный ресурс трубопровода при наличии поверхностной или несквозной трещины. Для этого интегрируется уравнение (5) и определяется остаточный ресурс , т.е. число циклов нагружения   от момента регистрации трещины  до критического размера трещины

(5)

V. Обсуждение результатов

По уравнению (4) были определеныточки, в которых скорости роста трещин имеют наибольшие значения .

В данной работе произведено исследование оценки опасности дефектов коррозионного происхождения, в результате чего была разработана математическая модель усталостного дефекта трубопровода, позволяющая производить оценку развития выявленных дефектов, оценивать срок безопасной эксплуатации, вводить ограничения по эксплуатируемым нагрузкам данного участка.

VI. Выводы и заключение

По результатам анализа трещиностойкости выявленных коррозионных дефектов в рамках данной методики могут быть приняты следующие решения о дальнейшей эксплуатации магистрального трубопровода:

- экстренная остановка эксплуатации;

- проведение срочного ремонта;

- назначение срока ремонта;

- снижение рабочего давления в МТ до заданной величины, определяемой расчетами, приведенными в методике;

- назначение метода контроля за размерами обнаруженного дефекта и их периодичность.

Список литературы

1. Вансович К.А, Аистов И.П. Критерий оценки скорости роста трещин в условиях двухосного нагружения /К.А. Вансович, И.П. Аистов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование.– 2011. – № 3 (31). – С. 57-61.

2. Плювинаж Г., Буледруа О., Хадж-Мелиани М. Оценка опасности коррозионных дефектов при помощи диаграммы оценки областей разрушения / Г.Плювинаж,О.Буледруа,М.Хадж-Мелиани // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. –2018. – № 4. – С. 384 – 396.

3. Остсёмин А.А., Заварухин В.Ю. Прочность нефтепровода с поверхностными дефектами / А.А Остсёмин, В.Ю Заварухин //. Проблемы прочности.-1993.- № 12.- С. 1−59.

4. Фокин М.Ф. Оценка прочности труб магистральных трубопроводов с дефектами стенки, ориентированными по окружности трубы, по критерию возникновения течи перед разрушением / М.Ф.Фокин //.Прикладная механика и технологии машиностроения: труды Интелсервис.- Нижний Новгород, 2005.- С. 69−76.