## Slide 1: Исследование поверхности образцов из титанового сплава ВТ3-1, изготовленных с помощью электроэрозионной обработки

## Slide 2: Применение

## Slide 3: Идея
Обработка сложных элементов титановых деталей на электроэрозионных станках
П Р Е И М У Щ Е С Т В А :
высокая точность
обработка без деформации
обработка любых токопроводящих материалов
обработка узких щелей и прорезей

## Slide 4: Режимы обработки
 | On | Off | Uср | Iср | H
1 проход | 007 | 015 | 54 | 4,2 | 0,206
2 проход | 002 | 011 | 68 | 1,4 | 0,131
3 проход | 001 | 001 | 70 | 0,6 | 0,111
4 проход | 001 | 001 | 41 | 0,4 | 0,105

## Slide 5: Морфология поверхности х1500 крат
а | б
в | г

## Slide 6: Трещины на поверхности х1500 крат
а | б
в | г

## Slide 7: Значение шероховатости, Ra
Chart: 
| 1st | 2nd | 3st | 4st
Шероховатость | 2.708 | 2.003 | 0.685 | 0.446

## Slide 8: Диаграммы шероховатости

## Slide 9: Графики оценки микрорельефа в связи с функциональным назначением

## Slide 10: Определение эксплуатационных свойств

## Slide 11: Сравнение графиков микрорельефа

## Slide 12
Спасибо за внимание!