УДК 541.183:621.315.592.4

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ И АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

ПОЛУПРОВОДНИКОВ СИСТЕМЫ CdSe-CdTe

И.А. Кировская, Т.Л. Букашкина

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Выбранные в данной работе в качестве объектов исследований  бинарные полупроводники и,  главным образом, твердые растворы системы CdSe-CdTe представляют интерес в плане поиска новых, эффективных материалов современной полупроводниковой, нанотехники, сенсорной электроники, а также катализаторов обезвреживания. Такие возможности заложены в особенностях и неожиданных проявлениях физико-химических свойств выбранных объектов.

Так как важную роль, а зачастую определяющую роль в названных и многих других областях применения полупроводников играет поверхность, целесообразно было исследовать кислотно-основные свойства, определив соответственно природу и силу активных центров, и адсорбционные по отношению к газам различной электронной природы (CO, O2) – составляющим компонентам окружающей, технологических сред и участникам реакции обезвреживания СО, при их индивидуальном и совместном проявлениях.

Ключевые слова: алмазоподобные полупроводники, твердые растворы, физико-химические свойства, закономерности, прогнозы, рекомендации.

Твердые растворы получали методом изотермической диффузии [1]. О завершении синтеза судили по результатам рентгенографического анализа, которые затем использовали для аттестации и определения структуры полученных твердых растворов.

Рентгенографический анализ проводили  на приборе Advanced D8 powder  X-ray Diffractometer фирмы BRUKER AXS (Германия) с использованием CuKα-излучения (λ=1,54056 Å,T = 293 К),  по методике большеугловых съемок [2-4].

Кислотно-основные свойства поверхности исследовали методом гидролитической адсорбции (определение рН-изоэлектрического состояния  – рНизо) [1, 5].

Адсорбцию изучали волюмометрическим методом, в области  температур 258-477 К и давлений 6-18 па.

Адсорбенты представляли собой порошки (Sуд = 0,405-0,91 м2/г) CdSe, CdTe и их твердые растворы   (CdSe)x(CdTe)1-x (х = 0,85; 0,75; 0,5;  0,25; 0,15 мол. %).

Газы-адсорбаты (СО, O2) получали по известным методикам [6, 7]:

оксид углерода – разложением муравьиной кислоты в присутствии нагретой серной кислоты

НСООН H2SO4 СО↑ + Н2О,

кислород –  по реакции

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

Кислотно-основные свойства

Как следует из табл. 1, поверхность всех компонентов системы CdSe-CdTe, экспонированных на воздухе, имеет слабокислый характер (рНизо изменяется в пределе от 6,29 до 6,81), что позволяет говорить о превалировании на ней кислотных центров и повышенной активности к основным газам. При этом теллурид кадмия обладает более кислой поверхностью, по сравнению с селенидом кадмия, что, вероятнее всего, связано с электронной структурой металлоидной составляющей этих соединений и что не могло не повлиять на кислотность поверхности твердых растворов замещения на их основе (табл. 1).

Таблица 1

Значения рН изоэлектрического состояния поверхности  компонентов

системы CdSe-CdTe  после экспонирования на воздухе

| Компонент | рНизов воздухе |
| --- | --- |
| CdSe | 6,81 |
| CdSe0,85CdTe 0,15 | 5,86 |
| CdSe0,85CdTe 0,15 | 5,84 |
| CdSe0,5CdTe 0,5 | 5,99 |
| CdSe0,25Te0,75 | 5,88 |
| CdSe0,15CdTe 0,85 | 6,13 |
| CdTe | 6,29 |

Согласно результатам более ранних наших исследований кислотно-основных и адсорбционных свойств алмазоподобных полупроводников (см., например, [5, 8]), поверхности, обладающие наибольшей кислотностью, проявляют наибольшую активность по отношению к основным газам, а обладающие наибольшей основностью, – к кислотным газам. В рассматриваемом случае наибольшей активностью к основным газам должен обладать   твердый  раствор   состава  (CdSe)0,85(CdTe)0,15   (рНизо= 5,84),   что  нашло подтверждение при прямых адсорбционных исследований на примере  СО – газа с двойственной электронной природой [9]. Этот факт представляет интерес как для выяснения механизмов адсорбции и соответствующей каталитической реакции, так и для полупроводникового газового анализа.

При сопоставлении результатов определения рН изоэлектрического состояния с результатами  выполненных рентгенографических исследований, а также с такими известными объемными характеристиками, как ширина запрещенной зоны (∆Е), разность электроотрицательностей  (∆х), обращают на себя внимание  следующие закономерности:

С изменением состава компонентов системы CdSe-CdTe (с увеличением содержания CdTe) плавно изменяется постоянная решетки  (а), но экстремально, зеркально противоположно изменяются рентгеновская плотность (ρr) и рН изоэлектрического состояния поверхности  (рис. 1): при совпадающих составах максимумам на  кривой            ρr = f(хCdTe) отвечают минимумы на кривой рНизо= f(хCdTe) и минимуму на кривой              ρr = f(хCdTe) – максимум на кривой рНизо= f(хCdTe). То есть, чем больше плотность полупроводникового кристалла, тем меньше рНизо, а значит выше кислотность поверхности.

С плотностью, в свою очередь, связаны разность электроотрицательностей (∆х), соответственно доля ионной связи и ширина запрещенной зоны (∆Е). Последняя растет при переходе от кристалла с ковалентной связью (например, Ge) к кристаллу  с преимущественно ионной связью (например, CuBr). Поверхность ионных кристаллов (обладающих большей ∆Е) более гидратирована, чем поверхность ковалентных кристаллов (с меньшей  ∆Е). Отсюда следует: в первом случае должна быть больше и рНизо (более щелочная поверхность). Действительно, в нашем случае при  переходе от CdSe  к  CdTe ∆Е уменьшается (от 1,88 до 1,5 эВ), уменьшается и рНизо (от 6,81 до 6,29).

Интересно, что и в ряду полупроводников AIIBVI (халькогенидов) CdTe,  CdSe, ZnTe полупроводнику с большей ∆Е (∆ЕZnTe =2,2 эВ) отвечает и наибольшая рНизо (рНизоZnTe=7,69).

Рис. 1.   Зависимости значений рН изоэлектрического состояния – рНизо (1), рентгеновской плотности –ρr(2) компонентов системы CdSe-CdTe   от состава

Адсорбционные свойства

На рис. 2, 3 приведены типичные кривые температурной зависимости индивидуальной и совместной адсорбции газов  (СО, О2) (р = f(T)), а также сравнительные кривые адсорбции СО  р = f(T) на компонентах системы CdSe-CdTe различного состава. Внешний вид  опытных крывых свидетельствует о преимущественно химической природе протекающих на поверхности процессов, что подтверждают истинные и кажущиеся величины теплот адсорбции (с поправкой на особенности алмазоподобных полупроводников как адсорбентов [9]), рассчитанные по уравнению, предложенному одним из авторов [10]. При различных температурах (258-477 К) и величинах адсорбции ((2,56-6,06) ∙ 10-4ммоль/м2) они составляют соответственно   для  CO, O2 и   CO + O2   (3,8-5,38), (4,0-6,52),                  (4,28-7,1) кДж/моль.

Рис. 2. Температурные зависимости индивидуальной и совместной адсорбции оксида углерода и кислорода на CdSe при Рн = 18 Па: 1 – СО;  2 – О2;  3 – СО : О2 = 1 : 2

Рис. 3. Температурные зависимости индивидуальной и совместной адсорбции оксида углерода и кислорода на (CdSe)0,85(CdTe)0,15 при Рн = 18 Па: 1 – СО;  2 – О2;  3 – СО : О2 = 1 : 2

Более сложный характер кривых температурной зависимости адсорбции смесей указывает на более сложную природу процесса их взаимодействия с поверхностью. Как и в [8, 11], он может включать, по крайней мере, три стадии:

1) адсорбцию индивидуальных газов в смеси, которая может проявляться в нескольких формах; 2) реакцию их взаимодействия; 3) адсорбцию и десорбцию продуктов взаимодействия и избыточных исходных компонентов.

На адсорбентах различной природы и при различных температурных условиях соотношения между величинами индивидуальной и совместной адсорбции неодинаковы: при адсорбции смесей газов  проявляются как факторы сверхаддитивности, так и действие  правила вытеснения.

Так, на CdSe при температурах 263, 298, 330 К

αCO+O2>αCO>αO2;

при более высоких температурах преимущественно

αCO>αCO+O2> αO2.

На твердом растворе (CdSe)0,85(CdTe)0,15 при температурах 308, 317, 412 К

αCO+O2>αCO> αO2;

в интервале температур  317-353 К

αCO>αCO+O2> αO2;

при остальных температурах преимущественно

αCO>αO2> αCO+O2.

Здесь следует также обратить внимание на обнаруженное соответствие между кислотно-основными и адсорбционными свойствами. Так, на твердом растворе (CdSe)0,85(CdTe)0,15, обладающем наибольшей кислотностью поверхности (рНизо=5,84) отмечается и наибольшая величина адсорбции СО (при Т > 325 К, рис. 3), проявляющего при данных температурных условиях, скорее всего, акцепторные свойства [9].

Проявление фактора сверхаддитивности при комнатных температурах позволяет говорить о возможном использованииизученных адсорбентов в качестве низкотемпературных катализаторов реакции окисления оксида углерода.

С учетом проявления фактора сверхаддитивности и результатов наших более ранних работ [6, 8] можно предположить следующую схему механизма данной реакции:

СО (газ) + АСО+δА-δ(адс);

СО+δА-δ(адс) СО-(адс);

СО-(адс) + О2(газ) СО3 -(адс);

СО3-(адс) СО2 (газ) + О-(адс).

Заключение

Выполненные исследования позволили:

–	показать  слабокислый характер поверхности компонентов системы  CdSe-CdTe,  экспонированных на воздухе, и соответственно ожидаемую повышенную адсорбционную активность по отношению к основным газам; подтвердить природу активных (кислотных) центров.

–     Установить взаимосвязанные закономерности в изменении кислотно-основных и объемных физико-химических свойств  с изменением состава системы.

–	Выявить взаимосвязь между кислотно-основными и адсорбционными свойствами.

–	Высказать соображения об условиях, механизме протекания реакции окисления оксида углерода.

–	Определить возможности практического 	использования полученных результатов: для обезвреживания от оксида углерода окружающей и технологических сред, для газового анализа.

В газовом анализе обычно определяют отдельные составляющие, без учета присутствия других. А в связи с применением полупроводниковых адсорбентов как основных элементов сенсоров-датчиков, тем более, важно знать о взаимном влиянии различных газов. Это было продемонстрировано при создании датчиков на основе GaAs, ZnSe, других бинарных и многокомпонентных полупроводников, которые успешно прошли испытания в НИЛ  кафедры «Физическая химия» ОмГТУ, ОАО ОНИИП и защищены патентами [12].

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания Минобрнауки России №4.2543.2014/К.

Библиографический список

- Кировская И.А. Твердые растворы бинарных и многокомпонентных полупроводниковых систем /  И.А. Кировская. – Омск :  Изд-во ОмГТУ, 2010. – 400 с.

- Миркин С.Е. Справочник по рентгеноструктурному анализу / С.Е.Миркин. – М. :  Гос. физ.-мат. лит-ры, 1961. – 863 с.

- Горелик С.С.  Рентгенографический и  электронооптический анализ / С.С. Горелик, Л.Н. Расторгуев, Ю.А. Скаков.  –  М. :  Металлургия, 1970. – 107 с.

- Смыслов Е.Ф. Экспрессный рентгеновский метод определения периода решетки нанокристаллических материалов /  Смыслов Е.Ф.  // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2006. – Т. 72,  № 5. – С. 33 – 35.

- Кировская И.А. Кислотно-основное состояние поверхности полупроводников        CdS-CdTe  /  И.А. Кировская,  П.Е. Нор  //  ЖФХ. – 2013. – Т. 87,  №11. – С. 1904 – 1909.

- Кировская И.А. Поверхностные свойства алмазоподобных полупроводников. Химический состав поверхности. Катализ  /  И.А. Кировская. – Иркутск :  Изд-во ИГУ, 1988. – 220 с.

- Рапопорт Ф.М. Лабораторные методы получения чистых газов /Ф.М. Рапопорт,     А.А.Ильинская. –  М. : Госхимиздат, 1963.– 419 с.

- Кировская И.А. Катализ. Полупроводниковые катализаторы / И.А. Кировская. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2004. – 272 с.

- Кировская И.А. Поверхностные свойства алмазоподобных полупроводников. Адсорбция газов  / И.А. Кировская. – Иркутск :  Изд-во ИГУ, 1984. – 186 с.

- Кировская И.А. Адсорбционные процессы / И.А. Кировская. – Иркутск :  Изд-во ИГУ, 1995. – 304 с.

- Кировская И.А. Совместная и последовательная адсорбция смесей газов на алмазоподобных соединениях  /  И.А. Кировская //  Динамика систем, механизмов и машин: материалы V Междунар. научн. конф. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2004. – Кн. 3. – С. 21-23.

- Кировская И.А. Поверхностные явления / И.А. Кировская. – Иркутск :  Изд-во ОмГТУ, 2001. – 175 с.