ТЕПЛООБРАЗОВАНИЕ В СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПРИ СДВИГОВЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Е.А.Мойсейчик

Белорусский национальный технический университет, г.Минск

EDUCATION OF HEAT IN STEEL ELEMENTS IN SHEAR STRAINS
E.A. Moisseitchik
Belarusian National Technical University, Minsk

The report contains data for the analysis of the stress-strain state of structural elements of mild steel, working on a shift. Using a thermograph «IRTIS-2000» experimental data on heat generation in such cells. Provides recommendations to improve the energy converters of the shear type.

Формоизменение металлических элементов при пластическом деформировании сопровождается образованием и развитием дефектов структуры материала, фазовыми и физико-химическими превращениями, вследствие которых происходит диссипация энергии [1,2]. При этом большая часть выделяемой энергии преобразуется в тепловую, оказывает воздействие на развитие деформационных процессов в материале, и далее рассеивается в окружающей среде. Такой пластически деформируемый металл является преобразователем механической энергии в тепловую и может эффективно использоваться как в традиционных технических приложениях (процессы зарождения и развития разрушения, обработка изделий деформированием, резанием и т.п.), так и новых, в которых происходит преобразование (поглощение) механической энергии. К числу таких устройств можно отнести поглотители механической энергии, используемые для обеспечения сейсмостойкости ответственных инженерных сооружений. В практике сейсмостойкого строительства эти устройства применяются с 70-х годов прошлого столетия [3]. Наиболее часто используются устройства из металлических сплавов, рабочий элемент которых деформируется в условиях сдвига [3,4]. Опыт показывает, что при выборе материалов и разработке конструкций таких устройств, их расположении в конструктивной схеме сооружения не учитывается факт превращения механической энергии, в основном, в тепловую и возможности воздействия на процессы образования и отвода тепла с целью совершенствования и оптимизации таких устройств [3,4].

В докладе приводятся данные конечноэлементного анализа напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов из низкоуглеродистой стали, работающих на сдвиг. С использованием термографа «IRTIS-2000» получены экспериментальные данные по теплообразованию в таких элементах. Приводятся рекомендации по совершенствованию энергопреобразователей сдвигового типа.

- Список литературы

- Rosakis P.A thermodynamic internal variable model for the partition of plastic work into heat and stored energy in metals/ P. Rosakis, A.I. Rosakis,G.Ravichandran, J.Hodowany//J.Mech.Phys.Solids.-2000.-V.48.-P.581-607.

- Плехов О. Экспериментальное исследование процессов накопления и диссипации энергии в железе при упругопластическом переходе/О.Плехов, N.Santier, О.Наймарк//ЖТФ.-2007.-Т.77.-№9.-С.135-137.

- Остриков Г.М. Стальные сейсмостойкие каркасы многоэтажных зданий/Г.М.Остриков, Ю.С.Максимов.-Алма-Ата:Казахстан,1985.-120с.

- Panico S. Aluminium shear panels for seismic protection numerical analysis and experimental tests. -Tesi di Dottorato. Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture .- Universita degli Studi di Napoli Federico II. Facolta di Ingegneria.- 2004.-165p.