РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ДЕФЕКТОВ СПЛОШНОСТИ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ ВОЗДУХОСБОРНИКА

Е.М.Сигова

Учреждение Российской академии наук Специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука» Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, Красноярск

COMPUTATIONAL ESTIMATION FOR DANGER OF CONTINUITY DEFECTS DURING EXPERTISE OF THE AIR RECEIVER CATASTROPHIC DESTRUCTION

E.M.Sigova

Тhe Institution of the Russian Academy of Science Special Design and Technological Bureau "Science" of Krasnoyarsk Scientific Centre of the Siberian Branch of RAS, Krasnoyarsk

Согласно имеющимся сведениям на территории трансформаторной подстанции произошло разрушение воздушного ресивера емкостью 5 м3 с разбросом осколков на 40 – 50 м. В результате разрушения были повреждены соседние ресиверы, разрушена кирпичная стена здания компрессорной подстанции, повреждены опоры ЛЭП. Сосуд находился в эксплуатации с 1968 г. Сосуд был нагружен внутренним рабочим давлением 4 МПа (40 атм.).

По результатам визуального осмотра фрагментов разрушенного сосуда было обнаружено два трещиноподобных дефекта в сварных швах приварки штуцера и люка к корпусу. Поскольку оба эти дефекта являются потенциальными инициаторами хрупкого разрушения сосуда, была поставлена задача расчетной оценки опасности дефектов сплошности при экспертизе катастрофического разрушения воздухосборника с целью определения места инициации разрушения.

Данная задача была решена следующим образом. С помощью метода конечных элементов выполнялся анализ напряженно-деформированного состояния для заданной геометрии сосуда при указанном внутреннем рабочем давлении с учетом веса конструкции и особенностей конструкции опорной части. Дефекты сварного соединения горловины люка с обечайкой и штуцера с обечайкой моделировались в соответствии с данными визуально-измерительного и неразрушающего контроля фрагментов разрушенного сосуда. Непровар сварного соединения горловины люка с обечайкой представлен несплошностью длиной 150 мм и шириной 14 мм в месте стыка люка и обечайки между внутренним и наружным сварными швами. Непровар сварного соединения штуцера с обечайкой представляет собой объемный дефект со сторонами 16 и 1 мм по всей длине шва. Выявленный характер НДС позволяет делать выводы об опасности каждого из указанных дефектов.

Предложенная технология экспертизы катастрофических разрушений применима не только к воздухосборникам, но и к любым сосудам давления и аппаратам, представляющим собой конструкции оболочечного типа, широко использующимся в различных отраслях промышленности.