## Slide 1: ЛАЗЕРНАЯ ЛИТОГРАФИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

## Slide 2: Позыгун И.С, Серопян Г.М., Сычев С.А.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

## Slide 3: Цель данной работы
- исследование взаимодействия лазерного излучения с тонкой пленкой YBCO, а также исследование влияния интенсивности излучения на процесс травления тонкой пленки YBCO для создания тонкопленочных микроструктур методом лазерной литографии.

## Slide 4: В данной работе исследовалось взаимодействие лазерного излучения с пленками YBCO толщиной 30-200 нм.
Источником излучения служил лазер Nd: YAG со следующими характеристиками:
длина волны излучения λ = 532 нм,
длительность импульса τ = 12 нс,
энергия в импульсе до 60 мДж.

## Slide 5: Рис. 1. Схема эксперимента для облучения тонких пленок

## Slide 6: Рис. 2. Микрофотографии YBCO пленок толщиной 50 нм, облученных лазерным излучением с длиной волны 532 нм.
(а) – импульсная энергия 80 мДж, плотность мощности
1,1∙108 Вт/см2.
(б) – импульсная энергия 60 мдж, плотность мощности
8,5∙107 вт/см2.

## Slide 7: Рис. 3. Микрофотографии YBCO пленок толщиной 200 нм облученных лазерным излучением с длиной волны 532 нм.
(а) – импульсная энергия 100 мДж, плотность мощности 1,4∙108 Вт/см2.
(б) – импульсная энергия 60 мДж, плотность мощности 8,5∙107 Вт/см2.

## Slide 8: Рис. 4. Микроструктуры, полученные методом лазерной литографии, с длиной волны излучения 532 нм, импульсной энергией 10 мДж, частотой 50 Гц, плотностью мощности излучения 1,7∙108 Вт/см2.
(а) лазерный рез на YBCO пленке шириной 10 мкм.
(б) сверхпроводящий микромостик шириной 4 мкм