- МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ ОБЛУЧЕННЫХ НЕЙТРОНАМИ

- НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ SI0,97GE0,03

- Н.Т. Павловская,1) П.Г. Литовченко1), Ю.В. Павловский2), Ю.О. Угрин2)

- 1)Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев

- 2)Дрогобычский государственный педуниверситет имени Ивана Франко, Дрогобыч

Исследовано влияние нейтронного облучения на магнетосопротивление (МС) нитевидных кристаллов Si0,97Ge0,03 (диаметром 40  2 мкм р-типа с удельным сопротивлением  = 0,018 Омсм). Кристаллы облучались 2 МэВ нейтронами дозой 8,6∙1017 н/см2 на ВВР. После облучения проводились измерения МС в магнитных полях до 14 Тл в температурном интервале от 4,2 до 300 К.

Наличие изменения кривизны МС с вогнутой на выпуклую при температуре 4,22 К свидетельствует о том, что в это магнетосопротивление вносят вклад легкие носители заряда (электроны или легкие дырки), которые имеют высокую подвижность и очень малую концентрацию, то есть они являются неосновными свободными носителями заряда. Вычислим параметры этих неосновных носителей заряда

μ=3Bn4ρBn3ρ0−1, 		(1)

n=43Bneρ⋅ρBnρ0−14ρBnρ0−32, 		(2)

где  и n – подвижность и концентрация неосновных носителей заряда соответственно, Bn – магнетополевая точка перегиба магнетосопротивления, (Bn) – удельное сопротивление в точке перегиба магнетосопротивления, 0 – удельное сопротивление при отсутствии поля.

По этим формулами для Т = 4,22 К получаем:  = 1400 см2/(В·с), n = 2,9·109 см-3, т.е. при этой температуре вклад в проводимость вносит очень малое количество легких носителей заряда с высокой подвижностью. Вычислим отношение проводимости неосновных носителей заряда к основным по формуле σн/σ0=4⋅ρBn/ρ0−1, откуда получаем н/0 = 0,32, т.е. неосновные носители заряда вносят значительный вклад в проводимость при этой температуре. Энергия активации примеси, вызываемая этими носителями заряда, исчисленная по температурной ходе сопротивления, составляет  = 2,1 меВ. С повышением температуры этот уровень быстро истощается и при температуре около 40 К основной вклад в проводимость осуществляет уровень с энергией 11,5 мэВ.

Для выяснения влияние магнитного поля на параметры свободных носителей заряда были построены зависимости lnR (1/T) при различных значениях индукции магнитного поля, откуда сочтены энергии активации примесей. При низких температурах наклон прямой lnR(1/T) заметно возрастает, что свидетельствует о возрастании энергии активации с увеличением магнитного поля. При величине поля 10 Тл эта энергия активации составляет 2,5 мэВ, т.е. она ощутимо больше энергии активации при отсутствии поля (2,1 мэВ). Это говорит о том, что при низких температурах сопротивление растет с магнитным полем не только вследствие уменьшения подвижности свободных носителей заряда, что неизбежно в этих полях, но и в результате магнетопольового уменьшение их концентрации. При более высоких температурах (около 40 К), для всех значений магнитного поля кривые практически сливаются друг с другом, что свидетельствует о независимости энергии активации  = 11,5 мэВ от поля, что в свою очередь говорит о независимости концентрации свободных носителей заряда от величины магнитного поля и таким образом МС определяется уменьшением подвижности этих носителей заряда (при этих температур – дырок).