- ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ  И УЛЬТРАМЯГКОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ.

- Леньшин А.С. 1), Анисимов А. В. 1), Кашкаров В.М. 1), Домашевская Э.П1)

- 1) Воронежский государственный университет, г. Воронеж

- Бельтюков А. Н. 2), Гильмутдинов Ф.З.2)

- 2) Физико-технический институт УРО РАН, 426000, г. Ижевск

В настоящее время ведутся активные работы по созданию  различных структур и приборов для применения в оптоэлектронике и энергетике на основе  материалов, содержащих аморфный, поли- и нанокристаллический кремний. Пористый кремний (por-Si) является одним из наиболее известных  материалов в данной области. Кроме того, перспективно применение данного материала в различных сенсорных структурах. Варьирование параметрами его получения и постобработкой por-Si позволяют управлять функциональными характеристиками пористого слоя в целях оптимизации под конкретную прикладную задачу.

В работе представлены исследования состава поверхности образцов нано, мезо и макропористого кремния методами рентгеновской фотоэлектронной и ультрамягкой рентгеновской спектроскопии.  Исследования образцов методом  рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии были выполнены на лабораторном спектрометре фирмы SPECS, возбуждение Al Ka или Mg Ka, очистка и травление поверхности  в течение 1 мин. и 3 мин. осуществлялось ионами аргона с энергией 4 кэВ, плотность ионного тока 30 мкА/см2, скорость травления 2-3 нм/мин.

Рентгеновские эмиссионные Si L2,3 спектры образцов были получены на уникальном лабораторном рентгеновском спектрометре - монохроматоре «РСМ-500»,  глубина анализа данным методом составляла 10, 60 и 120 нм.   Таким образом,  использование указанных методик позволило провести анализ состава поверхностных слоев пористого кремния с различным размером пор на глубине от ~ 3 нм до 120 нм.

Исследование  состава пористого кремния с различным размером пор показали, что все образцы содержат фазы кристаллического, аморфного кремния, а также субоксида и диоксида кремния. При общей тенденции уменьшения от поверхности к объему образцов соотношения «фаз» со связями кремний-кислород  к «фазам» кремний – кремний, наиболее окисленными на поверхности  являются образцы нанопористого кремния, и только в более глубоких слоях (от 60 нм) начинаются проявляться фазы аморфного и нанокристаллического кремния.

Для поверхности мезопористого кремния  характерно наличие и обоих видов фаз, с преобладанием фаз кремний- кислород и постепенным убыванием их доли по глубине, а для макропористого кремния оксидные фазы обнаруживаются только на самой поверхности образцов в количестве сопоставимом с фазами кремний – кремний и практически исчезают в 10 нм от поверхности.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ВУЗам, при поддержке грантов Президента РФ (MK-4535.2014.2) и программы стратегического развития Воронежского государственного университета.