Пластичность монокристаллов кремния

в условиях совместного воздействия

теплового поля и электрического тока

А.Р. Велиханов

Институт физики им. Х.И. Амирханова

Дагестанского Научного Центра  учреждения РАН, Махачкала

Важной областью применения деформационных эффектов в технике является исследование устойчивости полупроводниковых приборов к перегрузкам [1]. Электронная аппаратура, где используются полупроводники, должна работать при высоких и низких температурах, при наличии значительных градиентов температуры, при радиационном облучении, при наличии сильных электромагнитных полей, при больших статических и динамических механических нагрузках, при воздействии микроорганизмов и агрессивных сред. Поэтому представляется важным исследовать, например, влияние тепловых и электрических полей  при одновременном сжатии кристалла  на изменение его механических и электрических свойств.

При деформировании обычными методами начало пластичности в кремнии [2,3] достигается при температурах 0,6Тпл  и выше (горячая пластическая деформация – ГПД), где Тпл – температура плавления. В предложенном новом способе деформирования воздействие  теплового поля наряду с прохождением постоянного электрического тока через образец (комбинированная пластическая деформация – КПД) в условиях сжатия полупроводника, позволяет проводить испытания при 0,5Тпл. В качестве объекта исследования использовались образцы монокристаллов Si n - типа с удельным сопротивлением ρ = 10 Омсм, соответственно, в виде параллелепипедов с размерами 10×8×4 мм3, ребра которых совпадали с кристаллографическими направлениями [101], [100], [110] соответственно. Деформация в условиях КПД проводилась в течение 30 мин. Образец сжимался  вдоль направления [110] при температуре испытания T = 800C, которая достигалась одновременно за счет нагрева печью сопротивления и проходящего через образец плотности тока 100 А/см2. Испытания проводились при различных механических напряжениях сдвига σ от 0 до 50 МПа со скоростью нагружения 6 г/с. Целью исследования являлось выяснение влияния КПД на прочностные, пластические и электрические свойства кремния. Сравнение диаграмм сжатия механическое напряжение – деформация σ () позволило обнаружить ряд преимуществ КПД перед ГПД. В частности способ КПД позволил значительно снизить предел пластического течения, как по температуре, так и по приложенному механическому напряжению. Кроме того, использование в этих новых способах  направленного потока электронов в качестве управляющего параметра воздействия позволяет генерировать в монокристалле Si более упорядоченную и однородно ориентированную дислокационную структуру. Дополнительные электрические измерения при комнатной температуре показали, что действие постоянного тока на полупроводник в условиях одноосного сжатия с ростом деформации привело к уменьшению его удельного сопротивления по сравнению с исходным образцом.

Литература

- А.Л. Полякова, Деформация полупроводников и полупроводниковых приборов, Энергия, Москва (1979).

- В.Г. Говорков. Влияние температуры на форму кривых сжатия монокристаллов кремния. // Кристаллография, 1961, т.5, в.6, стр. 789 - 791.

- С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. Материаловедение полупроводников и диэлектриков (М., Металлургия, 1988) с. 574.