- ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ КАСКАДОВ СМЕЩЕНИЙ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ  В КРЕМНИИ

- А.И. Титов, К.В. Карабешкин, П.А. Карасев

- 1)Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, С.-Петербург, Россия

Увеличение плотности каскадов столкновений, образуемых ускоренными ионами при их торможении в мишени, приводит к росту радиационного повреждения полупроводников. Этот эффект может возникать либо из-за формирования нелинейных каскадов столкновений и/или термопиков [1] либо из-за нелинейности процессов вторичного образования дефектов [2]. В [3,4] было показано, что формирование тонких поверхностных аморфных слоёв (ПАС) является линейным. В таком случае, можно ожидать, что увеличение скорости роста ПАС с ростом плотности каскадов является результатом только увеличения генерации первичных смещений на стадии их формирования.

В настоящей работе и исследуется, каким образом с увеличением энергии изменяется скорость роста ПАС при облучении кремния молекулярными ионами PF4. Рост энергии должен приводить к уменьшению плотности каскадов смещений в приповерхностной области кремния, где субкаскады, сформированные атомарными компонентами молекулярного иона, перекрываются. Эти скорости сравниваются с облучением референсными ионами фосфора с тем же значением первичной энергии и скорости введения первичных дефектов. A priori предполагается, что каскады смещений для иона фосфора во всех случаях являются линейными.

Рост поверхностного аморфного слоя изучался в (001) Si, бомбардируемом при комнатной температуре молекулярными (PF4+) и атомарными (P+) ионами в широком диапазоне энергий (0.6 – 3.2 кэВ/аем). Облучение проводилось под углом 7° от нормали к поверхности мишени для минимизации эффекта каналирования. Распределения структурных нарушений измерялись методом резерфордовского обратного рассеяния ионов He с энергией 0.7 МэВ под углом 103o к направлению падающего пучка для улучшения разрешения по глубине. Для корректного сравнения толщин аморфных слоев, формируемых атомарными и молекулярными ионами, в ходе эксперимента выполнялись корректные условия облучения [5]. Сами толщины определялись из полученных спектров при помощи методики, описанной в [6].

Эксперименты показали, что для всех энергий скорость роста ПАС для облучения молекулярными ионами существенно превышает эту скорость при внедрении атомарных ионов фосфора. С ростом энергии от 0.6 кэВ/аем до 3.2 кэВ/аем их отношение уменьшается с ~7 до ~5. Таким образом, рост плотности усредненных индивидуальных каскадов смещений может приводить к увеличению почти на порядок скорости генерации первичных смещений.

Работа поддержана РФФИ (гранты 13-08-00666 и 14-08-01256).

Литература

- D.A. Thompson, Radiat. Effects (1981) 56, 105.

- A.I. Titov, A.Yu. Azarov, L.M. Nikulina, S.O. Kucheyev, Phys. Rev. B (2006) 73, 064111.

- A.I. Titov, V.S. Belyakov, A.Yu. Azarov, Nucl. Instr. and Meth. in Phys.Res. B (2003) 212, 169.

- A.I. Titov, G. Carter, Nucl. Instr. and Meth. in Phys.Res. B (1996) 90, 3867.

- S.O. Kucheyev, A.Yu. Azarov, A.I. Titov, P.A.Karaseov and T.M.Kuchumova, J.Phys.D: Appl. Phys. (2009) 42, 085309.

- А.Ю.Азаров, Физика и техника полупроводников (2004) 38, 1445