- Эффекты примесного спин-зависимого рассеяния и спиновой релаксации электронов проводимости в кремнии, легированном висмутом

А.А. Ежевский1, Д.В. Гусейнов1*, А.В. Сухоруков1, С.А. Попков1, А.А. Конаков1,

Н.В. Абросимов2, H. Riemann2

1)Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород.

2)Leibniz Institute for Crystal Growth, Max-Born-Str. 2 D-12489 Berlin, Germany

Одной из ключевых задач в области спиновой физики полупроводников является поиск структур, обладающих большими временами жизни спиновых возбуждений и совместимых с технологиями кремниевой микроэлектроники. Кремний – материал со слабым в сравнении с типичными прямозонными полупроводниками спин-орбитальным взаимодействием и, как следствие, меньшими скоростями спиновой релаксации – удачно удовлетворяет этим требованиям. Однако слабое спин-орбитальное взаимодействие в кремнии затрудняет эффективную поляризацию спинов в нем. Возможным решением проблемы является использование кремния, легированного тяжелыми донорами V группы, такими как сурьма или висмут, приводящими к сильному спин-зависимому рассеянию, которые могли бы способствовать ориентации спиновых токов. В настоящей работе методом электронного спинового резонанса исследовались процессы спиновой релаксации электронов проводимости в кремнии, легированном висмутом в диапазоне концентраций 1.1*1013-7.7*1015 см-3. Избыточная концентрация электронов проводимости (1016 см-3) создавалась путем дополнительного легирования образцов донорами лития, который обладает минимальным спин-орбитальным вкладом в примесный потенциал [1]. Обнаружено драматическое уширение резонансной линии, начиная с концентрации доноров висмута ~2*1014 см-3, связанное, по-видимому, с существенным увеличением скорости спиновой релаксации электронов проводимости. Наблюдаемый сильный эффект при столь малых концентрациях примеси невозможно объяснить в рамках известных моделей [2-4], в которых влиянием примеси пренебрегается. Проведенный нами теоретический анализ показывает, что ключевую роль в электронной и спиновой динамике носителей играют интенсивные процессы рассеяния на примесном спин-орбитальном потенциале донора висмута, приводящие как к перевороту электронного спина (процессы спиновой релаксации Эллиотта-Яфета [5,6]), так и к спин-зависимому электронному переносу, который, как известно [7], лежит в основе внешнего (extrinsic) спинового эффекта Холла. Согласно нашим оценкам в случае такой тяжелой примеси, как висмут, «активация» примесного канала в спиновой релаксации происходит при концентрации доноров ~5·1013 см-3, что хорошо согласуется с экспериментальными данными.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 12-02-00576-а.

Литература

1. A.A. Ezhevskii, S.A. Popkov, A.V. Soukhorukov, D.V. Guseinov, A.A. Konakov, N.V. Abrosimov, H. Riemann, Solid State Phenomena Vols. 205-206 (2014) pp 191-200

2. J.L. Cheng, M.W. Wu, J. Fabian, Phys. Rev. Lett., V. 104, P. 016601 (2010).

3. P. Li, H. Dery, Phys. Rev. Lett., V. 107, P. 107203 (2011).

4. J.M. Tang, B.T. Collins, M.E. Flatte, Phys. Rev. B, V. 85, P. 045202 (2012).

5. R.J. Elliott, Phys. Rev., V. 96, P. 266 (1954).

6. Y. Yafet, in Solid State Physics, edited by F. Seitz and D. Turnbull, V. 14, P. 1 (1963).

7. E.M. Hankiewicz, G. Vignale, J. Phys.: Condens. Matter, V. 21, P. 253202 (2009).