- ФОРМИРОВАНИЕ И СВОЙСТВА ОБЪЕМНЫХ КРЕМНИЕВЫХ СТРУКТУР С ВНЕДРЕННЫМИ КРИСТАЛЛИТАМИ дисилицидов Fe и Cr.

- К.Н.Галкин1), Н.Г. Галкин1), В.В. Ховайло2), А.А. Усенко2), А.И. Воронин2)

- 1) Институт автоматики и процессов управления 
Дальневосточного отделения РАН, Владивосток

- 2) Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, г. Москва

В настоящее время на многих производствах существует проблема с выбросом тепловой энергии в атмосферу, что приводит к увеличению среднегодовой температуры вокруг данных предприятий, и как следствие, ухудшение экологической обстановки в этом районе. В решении данной проблемы могли бы помочь термоэлектрические преобразователи энергии, которые бы не только поглощали выбрасываемую энергию, но и переводили бы ее в дополнительные электрические мощности для данного предприятия. Выбрасываемое в окружающую среду тепло характеризуется температурами 50-200 оС, поэтому нужны термоэлектрические преобразователи, у которых максимальная эффективность лежит в этом диапазоне. В настоящее время существует ряд термоэлектрических преобразователей на основе следующих материалов: Bi2Te3, Co4Sb12, PbTe, CsBi4Te6+х, Tl9BiTe6, NaPb18-xSnxSbTe20, In4Se3-х. Однако, производство данных материалов является дорогостоящим из-за токсичности материалов при их производстве, что снижает их экономическую привлекательность. Альтернативой двойных и тройных соединений (на основе висмута, теллура, сурьмы) могут стать кремний-германиевые сплавы (SiGe-сплав), эффективность термоэлектрического преобразования которых достаточно большая и малая себестоимость продукции, но данные сплавы имеют максимум эффективности при более высоких температурах (600-800 оС) чем это необходимо. Другим решением являются силициды металлов (CrSi2, Mg2Si и FeSi2), максимум термоэлектрического преобразования которых лежит в необходимом диапазоне (50-200 оС). Однако, эффективность термоэлектрического преобразования приборов на основе силицидов ниже, чем для двойных и тройных соединений на основе висмута, теллура, сурьмы.

Рис. 1. Зависимость температуропроводности от температуры для образцов с FeSi2.

Методами порошковой металлургии были созданы объемные кремниевые материалы с внедренными кристаллитами дисилицидов хрома и железа. На рисунке 1 представлена температурная зависимость температуропроводности образцов с FeSi2. Из рисунка видно, что внедрение дисилицида железа в кремниевую матрицу приводит к уменьшению температуропроводности системы до 20%. В случае внедрения кристаллитов дисилицида хрома в кремниевую матрицу уменьшения температуропроводности не наблюдалось. Все образцы показали малые значения электропроводности, т.к. были выбраны собственный кремний и малые концентрации легирующей примеси (бор).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН №14-III-В-02-015.