- РОЛЬ РЕЗОНАНСНОГО ТУННЕЛИРОВАНИЯ В УСИЛЕНИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРАНУЛИРОВАННОГО КРЕМНИЯ

- Б.М. Абдурахманов, Х.Б. Ашуров, М.М. Адилов, Ш.К. Кучканов, С.Е. Максимов, Б.Л. Оксенгендлер

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН Республики Узбекистан, Ташкент

Термоэлектрические свойства элементов на основе гранулированных полупроводников в целом описываются на базе модели эффективной среды Ландауэра [1,2], с помощью которой рассчитывается число Иоффе Z=α2σχ, где α - коэффициент Зеебека, σ - электропроводность, χ – теплопроводность. Узкое место в такой системе – туннельные контакты (ТК), анализ которых (αТК, σТК, χТК) связан со знанием вероятности ωТК туннелирования квазичастиц [3]. Например, для σТК имеем:

σTK=A0∞ωTKεx1+expεx−μdεx,		(1)

где εx=εxkT,μ=μkT, εx* - приведённая энергия для частицы, движущейся перпендикулярно контакту, A – коэффициент пропорциональности. В данной работе, в отличие от других исследований, использующих в качестве ωТК туннельную экспоненту, мы использовали механизм резонансного туннелирования с

ωTKrεx=11+constεx−εr2,			(2)

где const зависит от параметров резонансного уровня, вносимого в ТК некоторыми примесями и дефектами, εr* - приведённый резонансный уровень. Аналогично рассчитываются σТКr, αТКr, χТКr, и оказывается, что подбором параметров резонансных уровней (т.е. const и εr) можно существенно повлиять на эффективность термоэлектрического элемента ZT в сторону его увеличения.

Работоспособность предложенной идеи проверялась на образцах, изготовленных из гранулированного кремния, где в качестве ТК использовались границы раздела зёрен на основе SiO2 различной нанотолщины, а резонансные уровни в запрещённую зону SiO2 вносились при легировании материала, тогда как дефекты в SiO2 вносились дефектообразующей радиацией. При этом обнаружено, что максимальную эффективность дают резонансные уровни, расположенные между днами зон проводимости контакта и зёрен, причём как можно ближе к последней.

Литература

- R.Landauer. The Electrical Resistance of Binary Metallic Mixtures. //J.Appl.Phys., 23, 1952, P.779-785.

- Б.М.Абдурахманов, М.М.Адилов, М.Х.Ашуров, Х.Б.Ашуров, С.Е.Максимов, Б.Л.Оксенгендлер. Некоторые особенности термоэлектрического преобразования энергии в гранулированных полупроводниках //Гелиотехника (Solar Engineering). 2012, №2, С.17-23.

- Л.П.Булат, Д.А.Пшенай-Северин. Влияние туннелирования на термоэлектрическую эффективность объемных наноструктурированных материалов. //ФТТ. 52, 2010, №3. С.452-458.