ВЛИЯНИЕ  СТРУКТУРНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ КРЕМНИЙ- И БОРОРГАНИЧЕСКИХ  СОЕДИНЕНИЙ  НА  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  ПРЕКУРСОРОВ  ДЛЯ СИНТЕЗА ПЛЕНОК SiCxNy И SiBxCyNz

- Л.Д. Никулина1), С.В. Сысоев1), И.П. Цырендоржиева2), Б.А. Гостевский2),

- В.И. Рахлин2), М.Л. Косинова1), Ф.А. Кузнецов1)

1)Учреждение Российской Академии Наук Институт неорганической химии

им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

2) Учреждение Российской Академии Иркутский институт химии СО РАН, Иркутск

Одной из задач современного материаловедения является разработка научных основ создания методик синтеза новых функциональных материалов, в том числе методом CVD. Целью данной работы является синтез и исследование физико-химических свойств кремний- и борорганических соединений для определения возможности их использования в качестве предшественников при получении пленок на основе фаз системы Si-B-C-N. В работе рассмотрены особенности строения следующих кремнийорганических соединений: Me3SiPh, аминосиланов общей формулы RxSi(NR1R2)4-x, x = 1-3, где R = Me, H; R1=Et, Ph, AII, Bz; R2=Et; N-органил-N,N-бис(триметилсилил)аминов RxN(SiR1R2)3-x, где R= Me, Et, Ph, PhCH2 Et3Ge, Et3Sn и FB[N(SiMe3)2]2.

Проведена характеризация синтезированных веществ физико-химическими методами: элементным анализом на С, Н, N, Si, B, F; ИК-, УФ-спектроскопией, ЯМР-спектрометрией на 1H, 13C, 29Si. Подтверждена их индивидуальность и определена чувствительность веществ к УФ излучению, которая находится в области 200320 нм. На основании данных КТА и тензиметрии установлены ряды летучести и термической устойчивости в зависимости от типа заместителя при атомах кремния и азота. В ряду аминосиланов наблюдается снижение летучести в зависимости от радикала: Me3SiNHAll, Me3SiNEt2, MeSiH(NEt2)2, Me2Si(NEt2)2, Me3SiNHPh, HSi(NEt2)3, Si(NEt2)4. Введение фенильного радикала в молекулу кремнийорганического соединения снижает летучесть вещества в ряду: (Me3Si)2NH, Me3SiPh, Me3SiNHPh, Me3SiNHBz, (Me3Si)2NPh. Температурные зависимости давления насыщенного пара измерены статическим методом, на их основе вычислены стандартные термодинамические параметры процессов парообразования (таблица). Показано, что изученные вещества обладают достаточной летучестью и термической устойчивостью, достаточными для их использования в качестве предшественников при получении пленок на основе фаз системы Si-B-C-N методом химического осаждения из газовой фазы.

| Вещество | lnp(атм.) = A – B/T |  | ΔНисп кДж/моль | ΔS°исп Дж/мольК | T ,о C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | B |  |  |  |
| Me3SiNEt2 | 11,23 | 4462 | 37,1± 0,2 | 93,4± 0,4 | 23 - 99 |
| Me2Si(NEt2)2 | 10,22 | 4788 | 39,8 ± 0,4 | 85,0± 0,7 | 17 - 137 |
| Me3SiNHAll | 10,93 | 4221 | 35,1 ± 0,2 | 90,8 ± 0,4 | 23 - 90 |
| Me3SiNHPh | 11,58 | 5528 | 46 ± 1 | 96 ± 2 | 39 - 179 |
| HSi(NEt2)3 | 11,47 | 5843 | 48,6± 0,3 | 95,4± 0,5 | 44 - 233 |
| МеSi(NEt2)3 | 10,50 | 5112 | 42± 1 | 87± 2 | 43 - 156 |
| MeHSi(NEt2)2 | 10,90 | 4975 | 41,3± 0,2 | 90,7 ± 0,5 | 40 - 184 |
| Si(NEt2)4 | 10,26 | 5427 | 45,1± 0,4 | 85,3± 1 | 67 - 217 |
| BrN(Me3Si)2 | 11,49 | 5137 | 42,7± 0,4 | 95,5± 1 | 38 -136 |
| N(SiMe3)3 | 11,44 | 5474 | 45,5± 0,2 | 95,1± 0,4 | 20 - 178 |
| EtN(SiMe3)2 | 11,19 | 4828 | 40,1± 0,3 | 93,0± 0,6 | 20 - 144 |

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Президиума РАН (программа 24 проект № 68).