ЭФФЕКТ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  НАПРАВЛЕНИЯ  ТОКА  И  НАПРЯЖЕНИЯ  ПРИ НАГРЕВЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕМНИЕВЫХ СТРУКТУР, ЛЕГИРОВАННЫХ ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСЯМИ

Л.О. Олимов, М.Ш. Курбонов, Б.М. Абдурахманов

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН Республики Узбекистан, Ташкент

Генерация носителей заряда, вызывающая появление напряжения и тока в цепи при нагреве, включая однородный, структур с p-n переходами, изготовленных из немонокристаллического кремния различного технологического происхождения, связывается как с термоэлектрическими, так и тепловольтаическими эффектами.

Последний проявляет себя в случаях, когда концентрация глубоких уровней, обусловленных границами зерен материала, структурными дефектами, включая наведенные радиацией или примесями типа Fe, Au, Mg, Ti и т.д., составляет не менее 41018 см-3.

В настоящей работе приведены результаты, объясняющий их механизм и условия проявления эффекта переключения направления тока и полярности напряжения, возникающих при нагреве поликристаллических изотипных, то есть беспереходных кремниевых структур.

Так на поликристаллических образцах с размером зерен ~ 100 мкм, p-типа с удельным сопротивлением ~ 1 омсм темновой ток при нагреве растет до 325 К, затем имеет место его резкое падение, изменение направление и рост до 525 К. При дальнейшем повышении температуры вблизи 600 К вновь наблюдается резкий рост тока и вновь – изменение его направления с соответствующей сменой полярности напряжения. Наблюдаемые переключения объясняются с позиций захвата и эмиссии носителей заряда с участием ловушек, обусловленных межзеренными  границами, а также взаимодействием растворенного в кремнии кислорода с вакансиями, что сопровождается заполнением рекомбинационных центров.

Обсуждается возможность приборного воплощения упомянутого эффекта температурного переключения направления тока и полярности напряжения.