ОЦЕНКА СЕЧЕНИЯ УСИЛЕНИЯ ИОНОВ Er3+

В ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУРАХ Si:Er/SOI

К.Е. Кудрявцев, Д.И. Крыжков, Л.В. Красильникова, Д.В. Шенгуров,

В.Б. Шмагин, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник

Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

Легирование кремниевых структур редкоземельной примесью эрбия является одним из возможных подходов к созданию «кремниевого» источника излучения на диапазон длин волн ~1.5 мкм [1]. Интерес к этому классу структур поддерживается возможностью токовой накачки оптически активных центров и интеграции подобных светоизлучающих приборов в современную кремниевую микроэлектронику.

Проблемы, связанные, в первую очередь, с сильным температурным гашением люминесценции эрбия в объемных слоях Si:Er, заставляют искать альтернативу в виде наноразмерных структур Si/SiO2:Er, nc-Si:Er и подобных. В то же время, структуры на основе c-Si:Er являются хорошей модельной системой, позволяющей оценить силу осциллятора единичного излучающего центра. Для эрбия в матрице SiO2 характерно значительное неоднородное уширение спектральных линий поглощения и излучения. В кремнии же возможно селективное формирование излучающих центров с идентичной хорошо определенной микроскопической структурой, что выражается в атомно-узких (<10 мкэВ при T=4.2 K) линиях люминесценции [2].

В силу относительно малых концентраций оптически активного эрбия в структурах на основе Si:Er, взаимодействие света с ионами Er3+ является достаточно слабым. Это затрудняет использование “классических” методик определения коэффициентов усиления и потерь в лазерных структурах, таких как variable stripe length (VSL, [3]) и shifting excitation spot (SES, [4]). Оригинальные методики измерения коэффициента усиления в волноведущих слоях Si:Er/SOI были разработаны и применены в [5, 6], однако не принесли убедительных результатов из-за сложностей в интерпретации получаемых экспериментальных данных.

В предлагаемой работе исследованы спектры пропускания эпитаксиальных слоев Si:Er/SOI в диапазоне ~1.5 мкм в условиях распространения пробного излучения вдоль волноведущего слоя. Высокая концентрация оптически активного эрбия, сосредоточенного в небольшом числе различных типов излучающих центров (и, соответственно, спектральных линий), и большая длина взаимодействия позволили напрямую определить коэффициент поглощения света на внутриатомных переходах ионов Er3+ в структурах c-Si:Er. При комнатной температуре соответствующий коэффициент поглощения составил в исследованных структурах Si:Er/SOI величину Er(300K)~8.510–3 см–1 в максимуме линии поглощения, а сечение оптического поглощения оценено на уровне (300K)=10–18 см2. Полученные значения сопоставлены с теоретическими оценками. Обсуждаются температурные зависимости величин Er и , приведены достижимые величины оптического усиления в структурах Si:Er/SOI.

Литература

[1] A. Polman. J. Appl. Phys., 82(1), 1 (1997).

[2] B.A. Andreev et al. J. Luminescence, 132(12), 3148 (2012).

[3] K.L. Shaklee, R.F. Leheny. Appl. Phys. Lett., 18, 475 (1971).

[4] J. Valenta, I. Pelant, J. Linnros. Appl. Phys. Lett., 81, 1396 (2002).

[5] M.A. Lourenco, R.M. Gwilliam, K.P. Homewood. Appl. Phys. Lett., 91, 141122 (2007).

[6] N.N. Ha et al. Phys. Rev. B, 81, 195206 (2010).