- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
АВТОЛОКАЛИЗОВАННЫХ ЭКСИТОНОВ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ Si-Si ДИМЕРАХ НАНОКРИСТАЛЛОВ Si В МАТРИЦЕ SiO2

- О.Б. Гусев1), Б.А. Андреев2), А.В. Ершов3), Д.А. Грачев3), А.Н. Яблонский2)

- 1) Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

- 2) Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

- 3) Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

Композитный материал – нанокристаллы кремния (НК Si) в матрице диоксида кремния (SiO2) – активно обсуждается в литературе. Он обладает высокой химической стабильностью и технологической совместимостью с современным КМОП-процессом, что открывает новые перспективы их оптоэлектронного применения.

Кристаллические включения кремния в SiO2 проявляют интенсивную фотолюминесценцию (ФЛ) при комнатной температуре в ИК- и видимой областях спектра, если их диаметр не превышает единиц нанометров. При таких размерах отношение поверхности к объему НК велико, и поверхностные интерфейсные состояния (на границе НК с матрицей) должны оказывать существенное влияние на механизмы возбуждения и излучения НК.

Замечено [1], что при уменьшении размеров НК Si в матрице SiO2 коротковолновый сдвиг максимума полосы ФЛ наблюдается только до «голубой границы»  2.0 эВ, что не предсказывается теоретическими расчетами квантово-размерного эффекта. С другой стороны, для НК Si в матрице нитрида кремния «размерный» сдвиг полосы ФЛ наблюдается вплоть до УФ- области  3.0 эВ; а для пассивированного водородом пористого кремния – до  3.5 эВ при вариации размеров НК от 10 до 1 нм. Следовательно, существование «голубой границы» ФЛ при 2.1 эВ для НК Si в матрице SiO2 свидетельствует о сильном влиянии поверхности нанокристаллов на фотолюминесцентные свойства.

В работе исследована стационарная и разрешенная по времени фотолюминесценция нанокристаллов Si в матрице SiO2 в ИК- и видимой областях спектра при комнатной температуре и температуре жидкого азота. Результаты хорошо объясняются в рамках теоретической модели автолокализованных экситонов на поверхностных Si-Si димерах [2]. Стоит заметить, что до настоящего времени экспериментальных работ по наблюдению ФЛ автолокализованных экситонов на поверхностных Si-Si димерах не появилось.

Мы впервые экспериментально обнаружили полосу ФЛ автолокализованного экситона в матрице SiO2 с нанокристаллами кремния. Определены: энергетическое положение автолокализованного экситона (1.7 эВ), энергия расщепления синглет–триплетного состояний (60–80 мэВ) и энергия оптического перехода автолокализованного экситона (1.18 эВ). Полученные результаты хорошо согласуются с результатами, приведенными в [2].

Показано, что поверхностные Si-Si димеры играют существенную роль в процессах, управляющих люминесцентными свойствами НК Si размерами менее 3 нм в матрице SiO2. Так, именно энергетическое положение автолокализованных состояний определяет «голубую границу» ФЛ нанокристаллов кремния и высокую квантовую эффективность нанокристаллов (близкую к 1) с энергией излучения ниже энергетического положения состояния автолокализованного экситона 1.7 эВ.

Литература

- Pavesi L., Turan R. Silicon Nanocrystals. Fundamentals, Synthesis and Applications. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010. 627 p.

- G. Allan, C. Delerue, and M. Lannoo Nature of luminescent surface states of semiconductors nanocrystallites // Phys. Rev. Lett. 1996. 76, 16. p. 2961-2964.