Перенос возбуждения в кристаллах щелочно-земельных фторидов, активированных ионами Pr3+ при рентгеновском возбуждении.

Шендрик Р. Ю.

Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, 664033 Иркутск,     ул.Фаворского   1а, roshen@yandex.ru

Сегодня большой интерес представляет изучение неорганических сцинтилляторов, активированных ионами Pr3+. Ранее нами было показано [1, 2], что кристаллы щелочно-земельных фторидов, активированные ионами Pr3+, могут быть использованы в качестве сцинтилляционных детекторов в гамма-каротажных исследованиях. Исследуемые кристаллы демонстрировали высокую температурную стабильность светового выхода.

Фундаментальный и практический интерес представляет изучение механизмов переноса возбуждения от кристаллической решетки на центр свечения при попадании в сцинтиллятор частиц  высокой энергии.

В работе [3] выяснено различие механизмов переноса энергии в кристаллах CaF2, SrF2 и BaF2, активированных Ce3+ и Pr3+. Однако до конца механизм переноса энергии в кристаллах, активированных Pr3+ не ясен.

Для того, чтобы установить механизм переноса энергии, в данной работе проводилось исследование температурных зависимостей 5d-4f люминесценции при возбуждении рентгеновским излучением и исследование кривых термолюминесценции в широком интервале температур (от 7 К до 290 К).

Выяснено, что основным механизмом переноса возбуждения от кристаллической решетки к центрам свечения (ионы Pr3+) является последовательный захват сначала дырки, с образованием Pr4+ центра, а потом электрона, с образованием центра (Pr3+)*, и последующей рекомбинацией и свечением.

Литература:

1. R. Y. Shendrik, E. A. Radzhabov Применение сцинтиллятора BaF2-Pr3+ для гамма-картажа. // Известия ВУЗов. Физика. - 2009. - N8/2. - C. 563-565.

2. R. Shendrik and E. Radzhabov. Temperature dependence of Ce3+ and Pr3+ emission in CaF2, BaF2, SrF2. // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2010. - Volume 57. - No 3. - Part 2. - pp. 1295-1299.

3. R. Shendrik, E. Radzhabov, and V. Nagirnyi Time-resolved spectroscopy of 5d-4f transitions in Pr3+ doped alkali-earth fluorides. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2010, 15, 012083